导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善计算书

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司

{year} 年 {month} 月 {day} 日

目录

1.疲劳计算和焊缝改善原理	1

1.1疲劳计算方法	1

1.2 焊缝改善原理	2

1.3 设计疲劳系数与材料侧安全系数	4

2.计算过程	5

2.1 参数取值与累计疲劳损伤计算	5

2.1 T型对接焊缝的焊缝疲劳改善	6

1.疲劳计算和焊缝改善原理

1.1疲劳计算方法

依据DNVGL-RP-C203中2.4.3节，疲劳强度根据下式计算：

logN=loga−mlog(∆σ(ttref)k)

logN=loga−mlog(（γm×SCF×σ）(ttref)k)

其中：m — S-N曲线的负逆斜率，根据选择曲线，在表1-1中取值；

loga —对数N轴的截距，根据选择曲线，在表1-1中取值；

tref —参考厚度，对于非管状焊接，焊接连接（管状接头除外）的参

考厚度为25毫米。对于管状接头，参考厚度为16毫米。螺栓的参考

厚度为25毫米;

|  | 非管状节点mm | 管状节点mm | 螺栓mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考厚度tref | 25 | 16 | 25 |

t—裂缝最有可能增加的厚度，取板厚度；

k—疲劳强度的厚度指数，根据选择曲线，在表1-1中取值；

∆σ—为应力幅值，取等效疲劳荷载下的有效应力值。

对过渡段选用DNVGL-C203中的表1-1进行疲劳计算，如下表和下图所示。注：（由于过渡段处于空气中，所以取空气中的S-N曲线）

表1-1 空气中S-N曲线参数表

图1-1 空气中S-N曲线图

1.2 焊缝改善原理

- 依据DNVGL-C203中7.2章规定，焊缝改善规定内容如下：

采用焊缝剖面改善，考虑局部应力集中系数降低，计算的疲劳寿命可以增加。通过以下方法可获得由于焊缝剖面改善而降低的局部应力。

进行焊缝剖面分析时，可计算出降低的热点应力，如下所示：

σLocal reduced=σMembraneα+σBendingβ

其中α和β分别由下式得出。

α=0.47+0.17×(tanφ)0.25×(T/R)0.5

β=0.60+0.13×(tanφ)0.25×(T/R)0.5

几何参数描述见图1-2。

图1-2 十字形接头的焊接剖面

对于十字形接头和重型加强管状接头，假设热点应力主要由膜应力引起。

对于简单的管状接头，假设弦中的热点应力仅由弯曲引起。然而，对于β比率大的X型接头，热点处主要存在膜应力。

此外，考虑到局部趾部磨蚀，疲劳寿命可以增加。但是，仅通过磨蚀所能带来的最大改善系数应限制在疲劳寿命的2倍以内。

当对可见切口下方的焊头进行局部研磨时，对于k=0.20的S-N曲线D和E，厚度效应可以降低为指数k = 0.15。

热点应力可以根据上述进行折减。此时焊缝需要进行修正，需要特别强调T型焊缝处的做法。

T型接头的做法参考下图：

图1-3 T型接头做法参考

1.3 设计疲劳系数与材料侧安全系数

在疲劳设计计算时，需考虑设计疲劳系数。

设计疲劳系数DFF的取值如表1-2所示：

表1-2 设计疲劳系数DFF

| 位置 | 是否便于检查或维修 | S-N 曲线 | DFF |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气区 | No | 空气中 | 3 |
|  | Yes |  | 2 or 1 |
| 浪溅区 | No | 在空气中和自由腐蚀的结合 | 3 |
|  | Yes |  | 2 |
| 浸没区 | No | 海水中 | 3 |
|  | Yes |  | 2 |
| 冲刷区 | No |  | 3 |
| 冲刷区以下 | No |  | 3 |

依据DNV-0126中4.7.1.3节，结构钢材料安全系数可按表1-3取值：

表1-3 结构钢材料安全系数（依据DNV-0126 4.7.1.3）

| 材料系数 | ULS | ALS | SLS |
| --- | --- | --- | --- |
| 𝛾𝑀0 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| 𝛾𝑀1 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| 𝛾𝑀2（螺栓） | 1.25 | 1.00 | 1.00 |

材料侧安全系数和疲劳损伤系数DFF的相关性如表1-4所示：

表1-4 设计疲劳系数DFF和材料侧安全系数的相关性

| DFF | γM |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 1.15 |
| 3 | 1.25 |

过渡段焊缝的设计疲劳系数除加劲肋DFF=2外，其余均为DFF=3。

2.计算过程

2.1 参数取值与累计疲劳损伤计算

根据ABAQUS有限元计算，等效疲劳荷载得到的疲劳应力为：

σ={D5} Mpa

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第5行“Stresses 或者Stresses (corr.)”）

材料侧安全系数为：

γm={D6}

注：该部分计算均考虑设计疲劳系数DFF，因此材料侧安全系数取{D6}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第6行“材料系数”）

应力集中系数SCF为：

SCF={D7}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第7行“应力集中系数”）

因此等效应力幅∆σ为：

∆σ=γm×SCF×σ={D8}MPa

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第8行“应力”）

依据DNVGL-C203中2.4.4节，查本文中表1-1，S-N曲线斜率的负倒数m、S-N曲线在lgN轴上的截距取值loga及厚度指数k为：

m={D9}

loga={D10}

k={D12}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第9、10、12行“S-N曲线斜率的负倒数”、“设计S-N曲线在lgN轴上的截距”、“厚度指数”）

材料的板件厚度t为：

t={D11}mm

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第11行“裂缝最有可能增加的厚度”）

依据1.1节，参考厚度为：

tref={D13}mm

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第13行“参考厚度”）

则应力范围内失效的预测循环次数logN可求为：

logN=loga−mlog(∆σ(ttref)k)={D14}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第14行“应力范围内失效的预测循环次数”）

常应力幅作用下的疲劳失效循环次数Ni为：

Ni={D15}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第15行“常应力幅作用下的疲劳失效循环次数”）

设计疲劳系数DFF为：

DFF={D16}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第16行“安全系数”）

则未改善的累计疲劳损伤D为：

D=DFF×NilogN={D17}

2.1 T型对接焊缝的焊缝疲劳改善

T型对接焊缝改善的输入参数如下：

焊缝角度焊接的角度：

φ={D20}（°）

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第20行“焊缝角度焊接的角度”）

焊接的腹板厚度：

T={D21}mm

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第21行“腹板厚度”）

根据DNVGL-RP-C203的7.3节，厚度指数k’可降低为：

k'={D22}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第22行“厚度指数”）

焊缝改善的半径R：

R={D23}mm

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第23行“焊缝改善的半径”）

膜应力折减系数α：

α=0.47+0.17×（tanφ）0.25(T/R)0.5={D24}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第24行“膜应力折减系数”）

则折减后的局部应力为：

σLocal reduced=α×σMembrace={D24}×{D5}={D25} MPa

注：由于取的∆σ为有限元应力计算得到的，因此σBending=0，可认为∆σ=σMembrace，因此σLocal reduced=α×σMembrace+β×σBending=α×σMembrace。

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第25行“折减后的应力”）

因此，改善后的应力循环次数logN’为：

LogN’=loga−mlog(σLocal reduced×(ttref)k)={D26}

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第26行“应力范围内失效的预测循环次数”）

改善后的累计疲劳损伤D’为：

D‘=MAX（DFF×Ni/（10LogN’，D/2）={D27}

注：上述D为为改善时的累计疲劳损伤；保证D’＜1，则疲劳设计安全。

（对应表格“3.导管架过渡段、剪力键有限元疲劳损伤及疲劳改善”的第27行“累计疲劳损伤”）